# 平面研削盤による研削加工

# および精度測定

１　平面研削盤による研削加工および精度測定	12-2

１・１　目的	12-2

１・２　使用機器および測定器	12-2

１・３　各部の名称	12-2

１・４　各部の操作説明	12-3

１・５　課題	12-6

１・６　作業工程	12-6

１・７　測定	12-7

平面研削盤による研削加工

および精度測定

１・１〔目的〕

平面研削盤1)の操作法を習得するとともに、加工精度を測定する。[厚さ2)、平行度3)　など］

１・２〔使用機器、測定器〕

平面研削盤　  外側マイクロメータ4)  ダイヤルゲージ5)１／1000 ㎜

ダイヤルゲージスタンド　石定盤6)

１・３〔各部の名称〕

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑥

⑫

⑪

⑬

①コラム7) ②砥石軸モ－タ　③砥石頭　④砥石カバ－ ⑤テ－ブル8)　　⑥テ－ブルドック

⑦サドル9)　⑧テ－ブル左右送りハンドル ⑨サドル前後送りハンドル　⑩上下送りハンドル

⑪電気操作パネル　⑫油圧操作パネル ⑬制御箱

図１２・１　平面研削盤

１・４〔各部の操作説明〕

⑬

①

④

⑤

⑥

③

②

⑧

⑨

⑩

⑫

⑦

⑪

図１２・２　電気操作パネル

⑰

⑭

⑮

⑯

図１２・２  油圧、電気操作パネル

図１２・３　油圧操作パネル

表１２・１　電気油圧パネル説明

| No | 名 称 | 操 作 説 明 |
| --- | --- | --- |
| １ | ﾃｰﾌﾞﾙ送り方向切換 ｽｲｯﾁ | 「左」または「右」へ倒すと､倒した時だけﾃｰﾌﾞﾙはその方向へ移動する｡手を離すとｽｲｯﾁ は中立位置に戻りｽﾄﾛｰｸを続行する｡ 「②」を押すと ﾃｰﾌﾞﾙ は右端停止するが､ 再ｽﾀｰﾄさせるにはこのｽｲｯﾁを「左」へ倒す｡ 電源ﾌﾞﾚｰｶｰｽｲｯﾁを「ON」にし､次に油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ起動押しﾎﾞﾀﾝを「ON」にしてもﾃｰﾌﾞﾙ はｽﾀｰﾄしない｡このｽｲｯﾁ を「左」へ倒すとﾃｰﾌﾞﾙはｽﾀｰﾄする｡ |
| ２ | ﾃｰﾌﾞﾙ右端停止押し ﾎﾞﾀﾝ | 押すとﾃｰﾌﾞﾙは設定ｽﾄﾛｰｸの右端で停止 |
| ３ | 非常停止押しﾎﾞﾀﾝ | 押すと砥石軸、油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ「OFF」 |
| ４ | 電磁ﾁｬｯｸｽｲｯﾁ | 左：「OFF」 右：「ON」 |
| ５ | 前後送り方向切換 ｽｲｯﾁ | 左：サドルは「後退」して停止 中央：サドルは「自動反転」 右 ：サドルは「前進」して停止 |
| ６ | ﾄﾗﾊﾞｰｽ､ﾌﾟﾗﾝｼﾞ切換 ｽｲｯﾁ | 左：中央「ﾌﾟﾗﾝｼﾞ」 右：「ﾄﾗﾊﾞｰｽ」 |
| ７ | 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ起動押し ﾎﾞﾀﾝ | 左：「OFF」 右：「ON」 |
| ８ | 粗切込量設定ｽｲｯﾁ | 粗切込量の設定 |
| ９ | 砥石軸起動押しﾎﾞﾀﾝ | 左：砥石軸ﾓｰﾀｰ「OFF」 右：砥石軸ﾓｰﾀｰ「ON」 |
| 10 | 上昇早送り押しﾎﾞﾀﾝ | 押している間だけ砥石頭「上昇」 |
| 11 | 注水ﾎﾟﾝﾌﾟ起動押し ﾎﾞﾀﾝ | 左：「OFF」 右：「ON」 |
| 12 | 下降早送り押しﾎﾞﾀﾝ | 押している間だけ砥石頭「下降」 |
| 13 | 吸塵装置起動押し ﾎﾞﾀﾝ | 左：「OFF」 右：「ON」 |
| 14 | ﾃｰﾌﾞﾙ速度調節ﾚﾊﾞｰ | ﾚﾊﾞｰの下向位置で停止､時計方向に回し増大 |
| 15 | 前後送り切換ﾚﾊﾞｰ | 左－連続送り（送り速度調節可能） 中立－送り停止 右－間欠送り(送り量の調節は⑯による) |
| 16 | 間欠送り量調節ﾉﾌﾞ | 反時計方向に回すと増大､ﾉﾌﾞ中央の軸の出入りが目安となる |
| 17 | ﾀｰﾘﾊﾞﾙﾌﾞ | ﾃｰﾌﾞﾙ反転ｼｮｯｸの調整 |

１・５〔課題〕

工作物の形状および寸法を図１２・４に

示す。Ａの指定された寸法に研削仕上げを

Ａ±0.005

するとともに平行度を出す。

図１２・４　工作物の形状および寸法

１・６〔作業工程〕

- チャック面1)をウエス2) で拭き、ごみなどを取り除く。

②工作物の「ばり」などを取り、ウエスで良く拭く。

③工作物を電磁チャックのほぼ中央に、長

手方向がテーブ	ル運動と平行になるよう

に置いて吸着させる。(工作物	にひずみが

あるものは、中へこみ側を下にして取り

付ける)

図１２・５　砥石車と工作物

④吸着状態を確認する。

⑤油圧ポンプを起動する。

⑥砥石軸を起動させ、サドルとテーブルを

手送りして図１２・５に示すように工作

物を砥石車の下部にもってくる。

30～50

30～50

⑦ストロ－ク調整は、図１２・６に示すよ

うにテ－ブルドックの位置を調整して固

定する。左右のオ－バ－ラン3)は工作物

より 30～50 ㎜位にする。

図１２・６　テーブルドックの

位置の調整

⑧テ－ブル速度調節レバ－を徐々に時計方向に回し、左右動（送り速度 10～12 m/min 程度）		をさせてから砥石頭上下送りハンドルを回して、砥石車を静かに下げて工作物の表面に接			触させる。

⑨粗切込量設定スイッチで自動切込み量を設定する。荒研削の自動切込み量は 0.015 ㎜、

仕上げ研削の自動切込み量は、0.005 ㎜とする。

⑩注水ポンプ起動押しボタンで研削液を出し、自動送りで全面を荒研削する。

⑪仕上げ研削では、指定された寸法となるよう切込みを行い、最後に“スパークアウト”(ゼ		ロ研削)を行う。

⑫テーブルを停止させ、チャックの励磁電源を切り、砥石車の回転が停止したことを確認し			てから工作物を取り外す。

１・７〔測定〕

外側マイクロメータ、ダイヤルゲージで図１２・７の要領で工作物の厚さおよび、平行度		の測定を行う。

①外側マイクロメータにより、Ａ～Ｆ６箇所の厚さを測る。

②ダイヤルゲージでＡ点を基準として平行度を測る。

Ｃ

Ｄ

Ｂ

Ｅ

Ａ

Ｆ

①厚さの測定　　　　  　    　　　②平行度の測定

図１２・７　厚さ・平行度の測定

“スパ―クアウト”；研削作業の終わりに､切込みを入れずに研削火花が認められなくなるまで､											研削を続けること｡

機械の弾性変形による研削の切り残しを､弾性量だけ削って行くため切込											みが微小となり、表面あらさ および 寸法精度が向上する。

1) 平面研削盤：surface grinding machine　　2) 厚さ：thickness　　3) 平行度：parallelism

4) 外側マイクロメータ：outside micrometer　　5) ダイヤルゲージ：dial gauge　　6)石定盤：granite surface plate

7) コラム：column　　8) テーブル：table　　9) サドル：saddle

1) チャック面：chuck face　　2) ウエス：waste　　3) オーバーラン：over run